《学校体育拼装地板技术要求》(征求意见稿）

编制说明

1  任务来源

《学校体育拼装地板技术要求》是根据中国教育装备行业团体标准委员会《关于第三批教育装备行业团体标准立项的通知》（教团标文〔2019〕6号）起草制定，项目编号为JYBZ2019007。本标准由中国教育装备行业协会学校体育装备分会提出，由中国教育装备行业协会归口，中国教育装备行业协会学校体育装备分会负责项目牵头协调，广州爱奇实业有限公司、河北英利奥体育用品有限公司、河北杰帝奇体育用品有限公司、国体浩康河北体育用品有限公司、国正检验认证集团有限公司、山东省教育发展服务中心、北京教育装备行业协会、辽宁省教育装备行业协会、福建省教育装备行业协会、山东省教育装备行业协会、北京神驰帅克体育科技发展有限公司共同起草。

2  目的和意义

随着科技的发展和社会各界对教育与体育的关注，体育运动地板发展迅速，如今以改性PP（聚丙烯）、聚乙烯为原材料的拼装地板与塑胶面层、木地板运动地板相比，具有拼装简单、移动方便、寿命长、缓冲和高弹性能、环保美观、维护费用低等优点，越来越多地被用于各级各类学校的室内室外篮球场、网球场、五人制足球场、排球场、羽毛球场、手球、乒乓球馆、冰球场、轮滑场、曲棍球场等运动场地，以及活动中心和健身馆等场所。尤其是随着北京冬奥会的举办，冰雪运动的火热开展，北冰南展及教育部2025中小学冰雪特色校5000所建设目标的实施，更是让学校体育拼装地板更是应用广泛。但目前国家及教育、体育等行业尚无全面的、系统化的学校体育拼装地板相关标准，学校体育拼装地板市场急需相关标准进行规范。本文件的制定将规范和提高学校体育拼装地板产品质量，有效保证学生体育运动安全，促进身体健康和发展，减少事故伤害发生，促进学校体育拼装地板产品的标准化和产业健康有序快速发展。

3  编制过程

标准研制过程和时间节点主要如下：

（1）2019年4月，中国教育装备行业协会学校体育装备分会牵头成立标准起草工作组，制定了编制计划，共同商议将在未正式发布的行标《学校体育拼装地板要求》的基础上进行修改，同时根据现阶段产品的行业发展情况，扩大和增补相关产品的范围，纳入标准内容；

（2）2020年1月，在京召开标准起草工作会议，商讨标准新框架、范围和内容，根据各起草单位技术力量进行工作分工；

（3）2021年4月，受前期疫情和标准与专利协调情况影响，部分起草单位退出标准起草工作，标准进度延缓。为推进标准制定工作，标准工作组调整了标准起草单位，并对标准框架内容进行调整；

（4）2021年7月，标准工作组完成标准草案工作组讨论稿并印发各起草单位；

（5）2021年11月，标准工作组结合各方意见，对标准进行修改，重点对标准分类、外观质量和检测方法进行梳理；

（6）2022年6月，标准工作组完成标准讨论稿修改，印发各标准起草单位讨论；

（7）2022年9月，在京召开专家组会议，讨论标准技术要点；

（8）2022年12月，结合标准征求意见和专家组会议审议建议，对标准内容进行了调整和补充，形成标准草案初稿并发各起草单位讨论；

（9）2023年3月，标准工作组完成《学校体育拼装地板技术要求》（草案），上报中国教育装备行业团体标准委员会。

4  编制原则

本文件以科学性、适用性为原则，从学校体育拼装地板的实际生产及使用情况，产品种类、运动项目特性、安全环保要求等方面提出符合学校特点和实际需求的指标参数，有力推动学校体育拼装地板及场地等标准化和规范化建设，提高场地整体质量，满足学校体育工作需求。

（1）科学性原则

科学性是标准制定的基本原则。通过阅读、查询大量拼装地板相关的标准等材料，综合学校体育拼装地板近几年内生产制造实际检测、使用测试数据和校内使用情况，制定出学校体育拼装地板的质量标准、检测方法和检验规则。

（2）适用性原则

本标准考虑了各类学校、不同运动项目对拼装地板的实际使用情况，以学校拼装地板常用项目使用性能为重点，结合其他运动的需求，以GB 36246中环保要求为安全基点，在满足安全与环保的基础上，加以制定。

5  主要技术内容

本标准规定了本标准规定了学校体育拼装地板的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志，包装、运输、贮存。本标准适用于各级各类学校体育运动场地用高分子合成材料制备的拼装地板。主要技术内容如下：

（1）定义了学校体育拼装地板、硬质拼装地板和软质拼装地板术语；

（2）学校体育拼装地板按用途分为专业运动场地拼装地板、多功能运动休闲场地拼装地板；根据面层材质分为硬质拼装地板和软质拼装地板；

（3）学校体育拼装地板的外观质量原计划包括指标（项），为便于检测，经商讨最后调整为描述性的判定；物理性能的主要指标则涵盖了硬度、冲击吸收、垂直变形、球反弹率、抗滑值（干测、湿测）、阻燃性能；

（4）学校体育拼装地板大多用于室外，受环境影响很大，对产品的耐久使用性要求提出更高要求，标准则对影响拼装地板的耐用性等相关的高低温性能、耐酸碱性能、耐老化性能、无机填充含量等进行了规定；

（5）安全性能则是以GB 36246中预制面层有害物质限量及气味要求为安全基准；

（6）标准中所用检测方法都是引用国标中的检测方法。

6  采用国际标准

本标准未采用国际标准。

7  与现行法律法规和强制性标准的关系

本标准内容符合国家现行法律、法规要求，并与参照采用的相关标准有一定的对应关系，可作为GB 36246—2018的配套产品标准，规范学校体育拼装地板质量，有利补充和完善了标准体系和内容。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。本标准的制定过程中未出现重大的分歧意见。

9  标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准作为团体标准，建议作为推荐性标准发布实施。

10  贯彻标准的要求和措施建议

为更好的推广和应用标准，建议在协会及国家标准平台重要媒体官方公布和宣传标准；标委会组织标准宣贯活动，对标准进行宣讲宣贯；协会可建立行业奖惩机制，监管标准执行情况，并作为产品评优推荐依据；建议与政采部门协商，采标采购。

11  废止现行有关标准的建议

不存在可废除的对应标准。

12  其他应予以说明的事项

无。

《学校体育拼装地板技术要求》标准起草工作组

2023年3月

# Text boxes

附件4-2